UDC

CBDA

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

P                                                                                T/CBDA  X－20XX

陶瓷岩板应用技术规程

Technical specification for application of sintered stone

（征求意见稿）

20XX-XX-XX 发布                   20XX-XX-XX 实施

中 国 建 筑 装 饰 协 会     发布

目   次

1  总则	1

2  术语	2

3  材料	3

3.1  陶瓷岩板	3

3.2  找平材料	4

3.3  粘结材料	5

3.4  填缝和密封材料	6

4  设计	9

4.1  一般规定	9

4.2  墙面工程设计	9

4.3  地面工程设计	10

4.4  细部工程设计	11

4.5  变形缝设计	11

4.6  排版设计	12

5  加工	14

6  施工	17

6.1  一般规定	17

6.2  墙面工程	17

6.3  地面工程	18

6.4  细部工程	19

6.5  收边收口	19

6.6  成品保护	20

7  验收	22

8  保养与维修	24

8.1  检查与维修	24

8.2  清洗	24

8.3  陶瓷岩板修复	25

本规程用词说明	27

引用标准目录	28

附：条文说明	29

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Materials	3

3.1  Sintered Stone	3

3.2  Leveling Materials	4

3.3  Bonding Materials	5

3.4  Filling and Sealing Materials	6

4  Design	9

4.1  General Requirements	9

4.2  Wall Engineering Design	9

4.3  Floor Engineering Design	10

4.4  Detail Engineering Design	11

4.5  Deformation Joint Design	11

4.6  Layout Design	12

5  Processing	14

6  Construction	17

6.1  General Requirements	17

6.2   Wall Engineering	17

6.3  Floor Engineering	18

6.4  Detail Engineering	19

6.5  Interface	19

6.6  Finished Products Protection	20

7  Inspection	22

8  Maintenance and Repairing	24

8.1  Checkup and Repairing	24

8.2  Cleaning	24

8.3  Sintered Stone Restoration	25

Explanation of Wording in This Standard	27

List of Quoted Standards	28

Appendix: Explanation of the Articles	29

1  总  则

1.0.1  为统一建筑装饰装修工程中陶瓷岩板应用的技术要求，规范陶瓷岩板在建筑装饰装修工程中的应用，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于建筑装饰装修工程中陶瓷岩板的设计、加工、施工、验收、保养与维修。

1.0.3   建筑装饰装修工程中陶瓷岩板的应用，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  陶瓷岩板 sintered stone

以黏土和其他无机非金属材料为主要原料，经原料制备、成形、装饰、高温烧成等工艺制成的具有低吸水率、可机械加工，主要用于建筑物室内外墙面、地面装饰以及家居台面、家具饰面等领域的板状陶瓷制品，简称“岩板”。

2.0.2  点挂 dot-hanging

通过挂件将陶瓷岩板与墙体结构进行连接的施工方法。

2.0.3  粘贴 sticking

采用水泥基或树脂基胶粘剂将陶瓷岩板直接固定在基层上的施工方法，分为满粘法和点粘法。

3  材  料

3.1  陶瓷岩板

3.1.1  陶瓷岩板应具有出厂合格证，其相关性能指标应符合现行国家标准《陶瓷板》GB/T 23266的相关规定。

3.1.2  陶瓷岩板的性能指标应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2  建筑陶瓷岩板的性能指标

| 序号 | 项 目 |  |  | 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率(%) |  |  | ≤0.5 | 按现行国家标准《陶瓷板》GB/T 23266的相关规定进行 |
| 2 | 破坏强度 (N) | 厚度 ≥4.0mm |  | ≥800 | 按现行国家标准《陶瓷板》GB/T 23266的相关规定进行 |
|  |  | 厚度 <4.0mm |  | ≥400 |  |
| 3 | 断裂模数(MPa) |  |  | ≥45 |  |
| 4 | 耐磨性(mm³) |  |  | ≤150 | 按现行国家标准《陶瓷板》GB/T 23266的相关规定进行 |
| 5 | 内照射指数 |  |  | ≤1.0 | 按现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的相关规定进行 |
|  | 外照射指数 |  |  | ≤1.3 |  |
| 6 | 耐污染性 |  |  | 不低于3级 | 按现行国家标准《陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定》GB/T 3810.14的相关规定进行 |
| 7 | 抗冲击性 |  |  | 恢复系数 不低于0.7 | 按现行国家标准《陶瓷砖试验方法 第5部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性》GB/T 3810.5的相关规定进行 |
| 8 | 耐低浓度酸和碱 |  |  | 不低于 U L B 级 | 按现行国家标准《陶瓷板》GB/T 23266的相关规定进行 |
| 9 | 密度(g/cm³) |  |  | ≥2.30 | 按现行国家标准《陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表 观相对密度和容重的测定》GB/T 3810.3的相关规定进行 |
| 10 | 弹性模量(GPa) |  |  | 65 | 按现行行业标准《玻璃材料弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法》JC/T 678的相关规定进行 |
| 11 | 泊松比 |  |  | 0.17 |  |
| 12 | 线膨胀系数(1/℃) |  |  | 4.93×10-4 | 按现行行业标准《玻璃平均线性热 膨胀系数试验方法》JC/T 679的相关规定进行 |
| 13 | 导热系数 (W/ (m·K)) |  | 抛光面 | 0.68 | 按现行国家标准《绝热材料稳态热阻及相关特性的测定防护热板法》GB/T 10294的相关规定进行 |
|  |  |  | 亚光面 | 0.66 |  |
|  |  |  | 釉面 | 0.86 |  |

3.1.3  陶瓷岩板的外观质量和尺寸偏差应符合表3.1.3的规定。

表3.1.3  建筑陶瓷岩板的外观质量和尺寸偏差

| 序号 | 项 目 |  | 指 标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸及偏差 (mm) | 长度和宽度 | ±1.0 | 按现行国家标准《陶瓷 板》GB/T 23266的相关规定进行 |
|  |  | 厚度 | ±0.3 |  |
|  |  | 对边长度差 | ≤1.0 |  |
|  |  | 对角线长度差 | ≤1.5 |  |
| 2 | 表面质量 |  | 至少95%的板材其主要区域无明显缺陷 |  |

3.1.4  陶瓷岩板的放射性限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的相关规定。

3.2  找平材料

3.2.1  墙面找平用砂浆应选用现行行业标准《建筑用找平砂浆》JC/T 2326规定的II型找平砂浆；墙面找平砂浆的性能指标应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1  墙面找平砂浆的性能指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标（II型） | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稠度/mm |  | 供需双方商定 | 《建筑用找平砂浆》 JC/T 2326 |
| 2 | 可操作时间 | 60min时稠度差/mm | ≤10 |  |
| 3 | 施工性 |  | 不打卷、不脱落、不粘抹刀 |  |
| 4 | 抗裂性 |  | 无裂纹 |  |
| 5 | 拉伸粘结强度/MPa |  | ≥0.5 |  |
| 6 | 收缩性/（mm/m） |  | ≤3.0 |  |
| 7 | 28d抗折强度/MPa |  | ≥2.0 |  |
| 8 | 28d抗压强度/MPa |  | ≥6.0 |  |

3.2.2  地面找平用砂浆应选用现行行业标准《建筑用找平砂浆》JC/T 2326规定的C20及以上级别的找平砂浆，其性能指标应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2  地面找平砂浆的性能指标

| 序号 | 项目 |  | 技术要求（C20） | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始流动/mm |  | ≥200 | 《建筑用找平砂浆》 JC/T 2326 |
| 2 | 终凝时间/h |  | ≤8.0 |  |
| 3 | 拉伸粘结强度/MPa |  | ≥0.8 |  |
| 4 | 限制条件下的尺寸变化率/(mm/m) |  | ≤1.5 |  |
| 5 | 抗折强度/MPa | 24h | ≥2.0 |  |
|  |  | 28d | ≥5.0 |  |
| 6 | 抗压强度/MPa | 24h | ≥6.0 |  |
|  |  | 28d | ≥20.0 |  |

3.3  粘结材料

3.3.1  水泥基胶粘剂应选用现行行业标准《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547中规定的C1T、C2TES级别的水泥基胶粘剂，其性能指标应符合表3.3.1的规定。

表3.3.1  水泥基胶粘剂的性能指标

| 分类 | 性能 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | 《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547 |
|  | 浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 |  |
|  | 热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 |  |
|  | 冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 |  |
|  | 晾置时间≥20min，拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 |  |
| C2 | 拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 |  |
|  | 浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 |  |
|  | 热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 |  |
|  | 冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥1.0 |  |
|  | 晾置时间≥20min，拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 |  |
| T | 滑移/mm | ≤0.5 |  |
| S | 柔性胶粘剂（S1）/mm | ≥2.5，＜5 |  |
|  | 高柔性胶粘剂（S2）/mm | ≥5 |  |
| E | 加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 |  |

3.3.2  反应型树脂胶粘剂应选用现行行业标准《陶瓷砖胶粘剂》JC/T  547中规定的R1T、R2T级别的反应型树脂胶粘剂，其性能指标应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2  反应型树脂胶粘剂的性能指标

| 分类 | 性能 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1-普通型胶粘剂 | 剪切粘结强度/MPa | ≥2.0 | 《陶瓷砖胶粘剂》JC/T 547 |
|  | 浸水后剪切粘结强度/MPa | ≥2.0 |  |
|  | 晾置时间≥20min，拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 |  |
| R2-增强型胶粘剂 | 热冲击后剪切粘结强度/MPa | ≥2.0 |  |
| T | 滑移/mm | ≤0.5 |  |

3.3.3  基层墙地面用水泥基界面处理剂应选用现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907中规定的I型水泥基界面处理剂，其性能指标应符合表3.3.3的规定。

表3.3.3  混凝土界面剂的性能指标

| 项目 |  |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度/MPa | 未处理 |  | ≥0.6 | 《混凝土界面处理剂》JC/T 907 |
|  | 处理后 | 浸水 | ≥0.5 |  |
|  |  | 耐热 |  |  |
|  |  | 冻融循环 |  |  |
|  |  | 耐碱 |  |  |
| 横向变形a/mm |  |  | ≥2.5 |  |
| a横向变形为可选项目，根据工程需要由供需双方确定 |  |  |  |  |

3.3.4  陶瓷岩板增强处理用背胶的性能指标应符合表3.3.4的规定。

表3.3.4  陶瓷岩板背胶的性能指标

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 | 未处理 | ≥1.0 MPa |
|  | 浸水处理 | ≥1.0 MPa |
|  | 热老化处理 | ≥1.0 MPa |
|  | 冻融循环 | ≥1.0 MPa |
| 横向变形 |  | ≥2.5 mm |

3.4  填缝和密封材料

3.4.1  水泥基填缝剂应选用现行行业标准《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004中规定的CG1及以上级别水泥基填缝剂，其性能指标应符合表3.4.1的规定。

表 3.4.1  水泥基填缝剂的性能指标

| 分类 | 性能 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG1的 基本性能 | 耐磨性/mm3 |  | ≤2000 | 《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004 |
|  | 抗折强度/MPa | 标准试验条件下 | ≥2.50 |  |
|  |  | 冻融循环后 |  |  |
|  | 抗压强度/MPa | 标准试验条件下 | ≥15.0 |  |
|  |  | 冻融循环后 |  |  |
|  | 收缩值/(mm/m) |  | ≤3.0 |  |
|  | 吸水量/g | 30 min | ≤5.0 |  |
|  |  | 240 min | ≤10.0 |  |
| CG2的 附加性能 | 增强性能 |  | 除满足CG1所有的要求之外，填缝剂要满足至少一项特殊性能要求：（W）低吸水性、（A）高耐磨性或（S）柔性。 |  |

3.4.2  反应型树脂填缝剂应选用现行行业标准《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004中规定的RG II级别反应型树脂填缝剂，其性能指标应符合表3.4.2的规定。

表3.4.2  反应型树脂填缝剂的性能指标

| 分类 | 性能 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RG的 基本性能 | 耐磨性/mm3 |  | ≤250 | 《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004 |
|  | 抗折强度/MPa | 标准试验条件下 | ≥10.0 |  |
|  | 抗压强度/MPa | 标准试验条件下 | ≥25.0 |  |
|  | 收缩值/(mm/m) |  | ≤1.5 |  |
|  | 吸水量/g | 240min | ≤0.2 |  |

3.4.3  硅酮密封胶应选用现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683中规定的25HM、20HM硅酮密封胶，其性能指标应符合表3.4.3的规定。

表3.4.3  硅酮密封胶的性能指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25HM | 20HM |  |
| 1 | 密度/(g/cm3) |  | 规定值±0.1 |  | 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683 |
| 2 | 下垂度/mm |  | ≤3 |  |  |
| 3 | 表干时间a/h |  | ≤3 |  |  |
| 4 | 挤出性/(ml/min) |  | ≥150 |  |  |
| 5 | 适用期b |  | 供需双方商定 |  |  |
| 6 | 弹性恢复率/% |  | ≥80 |  |  |
| 7 | 拉伸模量/Mpa | 23 ℃ | ﹥0.4 或 ﹥0.6 |  |  |
|  |  | -20 ℃ |  |  |  |
| 8 | 定伸粘结性 |  | 无破坏 |  |  |
| 9 | 浸水后定伸粘结性 |  | 无破坏 |  |  |
| 10 | 冷拉-热压后粘结性 |  | 无破坏 |  |  |
| 11 | 紫外线辐照后粘结性c |  | 无破坏 |  |  |
| 12 | 浸水光照后粘结性d |  | 无破坏 |  |  |
| 13 | 质量损失率/% |  | ≤8 |  |  |
| 14 | 烷烃增塑剂e |  | 不得检出 |  |  |
| a 允许采用供需双方商定的其他指标值。 b 仅适用于多组分产品。 c 仅适用于Gn类产品。 d 仅适用于Gw类产品。 e 仅适用于Gw类产品。 |  |  |  |  |  |

3.4.4  改性硅酮密封胶( MS胶)应选用现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683中规定的25HM、20HM改性硅酮密封胶，其性能指标应符合表3.4.4的规定。

表3.4.4  改性硅酮密封胶的性能指标

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25HM | 20HM |  |  |
| 1 | 密度/(g/cm3) |  | 规定值±0.1 |  |  | 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683 |
| 2 | 下垂度/mm |  | ≤3 |  |  |  |
| 3 | 表干时间/h |  | ≤24 |  |  |  |
| 4 | 挤出性a/(ml/min) |  | ≥150 |  |  |  |
| 5 | 适用期b/min |  | ≥30 |  |  |  |
| 6 | 弹性恢复率/% |  | ≥70 |  | ≥60 |  |
| 7 | 拉伸模量/Mpa | 23 ℃ | ﹥0.4 或 ﹥0.6 |  |  |  |
|  |  | -20 ℃ |  |  |  |  |
| 8 | 定伸粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |
| 9 | 浸水后定伸粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |
| 10 | 冷拉-热压后粘结性 |  | 无破坏 |  |  |  |
| 11 | 质量损失率/% |  | ≤5 |  |  |  |
| a 仅适用于单组分产品。 b 仅适用于多组分产品；允许采用供需双方商定的其他指标值。 |  |  |  |  |  |  |

4  设  计

4.1  一般规定

4.1.1  陶瓷岩板饰面工程的设计应满足安全及使用功能要求，并宜与建筑、结构及其他相关专业协同设计。

4.1.2  陶瓷岩板饰面工程宜采用标准化、模数化设计。

4.1.3  陶瓷岩板的颜色、图案应与环境相协调，尺寸、形状应满足功能和排版要求。

4.1.4  陶瓷岩板的选用应满足使用环境对其力学性能及耐污染、耐高温、耐化学腐蚀等性能的要求。

4.1.5  陶瓷岩板饰面工程构造层的各层材料及辅助材料应具有相容性。

4.1.6  陶瓷岩板饰面工程设计应对以下方面提出明确要求:

1  陶瓷岩板的品种、规格、颜色、图案和主要技术性能；

2  基层的构造；

3  找平、粘结、填缝和密封等材料的品种和技术性能；

4  陶瓷岩板饰面的排列方式、接缝方式、分格和图案；

5  陶瓷岩板饰面伸缩缝位置及构造；

6  陶瓷岩板饰面凹凸处的墙面和地面防水、排水构造；

7  门窗洞口、屋檐、与其他面材的收口部位等特殊节点的构造。

4.1.7  陶瓷岩板饰面与其他材质饰面材料交接处宜采用装饰条收口。

4.2  墙面设计

4.2.1  墙面陶瓷岩板的安装高度应符合表4.2.1的规定：

表4.2.1  墙面陶瓷岩板安装高度规定

| 施工部位 |  | 安装高度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 点挂法 | 粘贴法 |
| 内墙 |  | ≤12m | ≤6m |
| 外墙 | 非保温墙体 | ≤12m | ≤6m |
|  | 保温墙体 | ≤6m | 不适用 |

4.2.2  陶瓷岩板墙面点挂设计应符合现行行业标准《点挂外墙板装饰工程技术规程》JGJ 321的相关规定， 并应符合下列规定：

1  当墙面基体为砌体结构时，挂点的受力部位应进行加固处理；

2  挂件的形式、数量应根据陶瓷岩板的规格及使用部位计算确定；

3  采用背栓连接时，陶瓷岩板厚度不应小于15mm，单块岩板面积不应大于1.5m2，背栓中心至面板边部距离不应小于50 mm。

4.2.3  陶瓷岩板墙面粘贴设计应根据所使用粘接剂的类型选用适宜的施工工艺：

1  不得使用普通水泥砂浆作为粘接材料；

2  采用满粘法粘贴陶瓷岩板时，应选用抗滑移增强型水泥基胶粘剂；

3  采用点粘法粘贴陶瓷岩板时，应使用陶瓷岩板专用树脂树脂型胶粘剂。

4.2.4  在外墙水平阳角处，顶面陶瓷岩板的排水坡度不应小于3%，应采用顶面陶瓷岩板饰面板压立面陶瓷岩板饰面板、立面最低一排陶瓷岩板饰面板压底平面饰面板的做法。

4.2.5  室内墙面上陶瓷岩板有开关、插座等末端设施等开孔需求时，应与电气等其它专业配合进行开孔尺寸、位置的设计，并有规律地合理布置，不应破坏陶瓷岩板背后的防水和结构。

4.3  地面设计

4.3.1  陶瓷岩板地面设计应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037 的有关规定。

4.3.2  陶瓷岩板地面宜选用水泥基胶粘剂，地暖地面宜选用柔性增强型水泥基胶粘剂。

4.3.3  陶瓷岩板地面工程应根据使用场所和使用环境选用不同防滑等级的陶瓷岩板，其防滑性能应满足表4.3.3的规定。

表4.3.3  地面陶瓷岩板防滑性能

| 使用场所 | 防滑要求 |
| --- | --- |
| 室内普通干燥区域 | 干态静摩擦系数≥0.5 |
| 坡道、台阶、楼梯踏步等易滑倒区域 | 湿态静摩擦系数≥0.6，湿态阻滑值≥35 |
| 公共卫生间、商业厨房等半干区域， | 干态静摩擦系数≥0.6，湿态阻滑值≥25 |
| 室内游泳池、淋浴室、水产卖场等经常潮湿区域 | 湿态静摩擦系数≥0.6，湿态阻滑值≥35 |
| 车站站台、建筑出口平台、广场、人行道等室外区域，市政广场、室外人行地面 | 湿态静摩擦系数≥0.7，湿态阻滑值≥45 |

4.3.4  陶瓷岩板地面铺贴的最小接缝宽度应符合表4.3.4的规定，在寒冷地区公共建筑的出入口附近 3m～5m 范围内宜适当加大接缝宽度。

表4.3.4  建筑地面陶瓷岩板铺贴最小接缝宽度

| 边长规格 L | 最小接缝宽度（mm） |
| --- | --- |
| L≤300 | 2 |
| 300＜L≤800 | 2 |
| L＞800 | 3 |

4.3.5  有排水要求的陶瓷岩板地面排水坡度不应小于1%，地漏边缘以外50mm陶瓷岩板坡度不宜小于3%。

4.4  细部工程设计

4.4.1  陶瓷岩板用作厨房、卫生间等柜体台面时，靠墙的板边位置应设置挡水条。

4.4.2  陶瓷岩板与柜体或支架之间可采用栓销连接，也可采用胶粘剂粘接或两种方式同时采用，柜体的栓销连接点应位于柜体的立柱处。

4.5  变形缝设计

4.5.1  陶瓷岩板墙面、地面变形缝设计应符合下列规定：

1  应与结构变形缝的位置一致，且应贯通至墙面、地面各构造层；

2  陶瓷岩板在变形缝处的设计应保证变形缝的变形功能和饰面的完整美观；

3  应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定对变形缝进行封堵。

4.5.2  主体结构变形缝部位的陶瓷岩板不应跨越变形缝，变形缝两侧粘贴的陶瓷岩板之间的板缝宽度不应小于变形缝的宽度。

4.5.3  大面积陶瓷岩板墙面、地面设计中，除应保留建筑物原有的建筑结构变形缝外，还应结合柱网轴线或分区位设置伸缩缝，伸缩缝的间隔不宜大于12m，宽度不宜小于4mm。

4.5.4  伸缩缝应从基层断开，并一直延伸至陶瓷岩板表面。

4.5.5  伸缩缝应采用柔性填缝剂填充。

4.6  排版设计

4.6.1  陶瓷岩板饰面工程应根据现场尺寸，结合陶瓷岩板规格进行排版设计。

4.6.2  陶瓷岩板排版设计时应结合墙面、顶面、地面饰面材料的规格，模数宜统一或协调，对缝排列或有规律地错峰排列。

4.6.3  有纹理和图案的陶瓷岩板在排版时，应考虑整体纹理的连贯性及图案的完整性。

4.6.4  排版设计时应注明陶瓷岩板纹理的走向，主要区域或重点部位应绘制陶瓷岩板加工图。

4.6.5  陶瓷岩板的分格缝应与建筑物柱网配合、与整体工程协调并符合下列规定：

1  陶瓷岩板的分格应对缝排列；

2  陶瓷岩板不应跨越结构变形缝；

3  陶瓷岩板的分格缝在结构变形缝处应闭合贯通；

4  大面积或狭长的陶瓷岩板饰面，应结合陶瓷岩板的规格合理设置伸缩缝。

4.6.6  墙面陶瓷岩板排版阳角处宜为完整模数尺寸的整块陶瓷岩板，不足模数尺寸的非整块陶瓷岩板宜排布在阴角处，且宽度不宜小于整板宽度的1/2。

4.6.7  门窗洞口处的陶瓷岩板分缝排版宜将整块陶瓷岩板排在门窗洞口边，门洞两侧及门洞上面纵横分缝宜通缝排版。

4.6.8  大面积墙面陶瓷岩板排版设计时，消防栓门、管道井门的饰面应与墙面陶瓷岩板纵横通缝或有规律地排列。

4.6.9  室内地面陶瓷岩板的排板分缝宜以进门处为起始点向内排板，进门处宜采用整块陶瓷岩板。

4.6.10  同一标高相邻房间的地面在采用同一种陶瓷岩板时,其板块排列及分缝应连贯；地面板块不宜出现宽度小于整板宽度1/3的窄条。

4.6.11  墙面陶瓷岩板排版设计时应考虑机电末端设备、卫生洁具的位置，板块分缝需避开末端设备且距板缝不小于150mm。

4.6.12  卫生洁具的间距宜满足相应模数，居中对称布置。

5  加  工

5.0.1  陶瓷岩板的加工宜在工厂采用专业加工设备完成，加工设备、机具应满足加工精度的要求。

5.0.2  陶瓷岩板在加工前应检验出厂检测报告、合格证并对外观进行检查，不得有明显的缺陷。

5.0.3  陶瓷岩板在切割、开孔过程中，应全程使用清水进行润滑和冷却；切割、开孔完成后，应用清水对孔壁进行清洗，并置于通风处自然干燥。

5.0.4  陶瓷岩板宜在切割前在加工路线上每隔500mm钻出一个安全孔，再沿线切割；安全孔的直径不应大于加工缝的宽度。

5.0.5  陶瓷岩板的对称部位进行加工时，应沿相同方向切割。

5.0.6  陶瓷岩板开方孔前应在所有内角先加工半径不小于3mm的圆孔。

5.0.7  陶瓷岩板开孔时，所开孔洞应满足下列要求：

1  陶瓷岩板所开的孔洞的边缘至陶瓷岩板边缘的距离以及与相邻孔洞边缘之间的距离，均不得小于50mm。

2  陶瓷岩板开台盆孔洞时，台盆孔洞开孔位置应满足表5.0.7-1的规定，龙头孔洞开孔位置应满足表5.0.7-2的规定。

表5.0.7-1  台盆孔洞开孔位置表        单位：mm

| 盆类型 | 前孔边距A | 后孔边距B | 侧孔边距C |
| --- | --- | --- | --- |
| 台上盆 | ≥80 | ≥70 | ≥70 |
| 台下盆 | ≥100 | ≥70 | ≥70 |

表5.0.7-2  龙头孔洞开孔位置表        单位：mm

| 标准开孔直径 | 开孔位置 |
| --- | --- |
| 孔中心到后边距离A | ≥60 |
| 孔中心到侧边距离B | ≥60 |

5.0.8  陶瓷岩板进行角部拼接构造时，应选择相同型号规格的陶瓷岩板进行拼接，拼接面应为45°倒角斜面，斜面宜设置加固槽以增加粘结强度，拼接阳角处宜加工为1mm以上的斜角或圆弧。

5.0.9  陶瓷岩板的拼接加工应符合下列要求：

1  拼接时应确保陶瓷岩板处于平整状态；

2  粘结材料的颜色应与陶瓷岩板的颜色协调；

3  拼接后应保持固定直至粘结材料完全固化。

5.0.10  陶瓷岩板的加工成品以及组装效果应符合设计要求，外观质量应符合下列要求：

1  表面整洁，无划痕和裂纹，无粘结材料残留；

2  拼接口平整，无锋利毛边，无凹凸感；

3  拼接口位置抛光效果与其他部位无明细差别；

4  无缺角及崩裂现象。

5.0.11  陶瓷岩板加工件的尺寸偏差和形位偏差应满足表5.0.11的规定。

表5.0.11  陶瓷岩板加工件的允许偏差值          单位：mm

| 序号 | 项目 |  |  | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品外形尺寸偏差 |  |  | ±5 | 钢直尺或卷尺测量 |
| 2 | 孔位偏差 |  |  | ±2.5 | 游标卡尺测量 |
| 3 | 翘曲度 | 可见面对角线 长度D | D＞1400 | ≤3.0 | 翘曲度测量器具测量 |
|  |  |  | 700≤D≤1400 | ≤2.0 |  |
|  |  |  | D＜700 | ≤1.0 |  |
| 4 | 平整度可见面 |  |  | ≤1.0 | 平整度测量器具测量 |
| 5 | 临边垂直度 | 对角线长度差E | E＞2800 | ≤5 | 钢直尺或卷尺测量 |
|  |  |  | 1000≤E≤2800 | ≤3 |  |
|  |  |  | E＜1000 | ≤2 |  |
|  |  | 对边长度F | F＞2800 | ≤4 |  |
|  |  |  | 1000≤F≤2800 | ≤3 |  |
|  |  |  | F＜1000 | ≤2 |  |
| 6 | 拼接高度差 |  |  | ≤0.3 | 位差度测量器具测量 |

5.0.12  点挂陶瓷岩板背栓孔的加工和安装应符合下列要求：

1  钻孔时，应对钻头进行冷却或润滑，冷却剂或润滑剂不得对面板材料造成污染；

2  背栓孔的形状、数量、位置和深度应符合设计要求。钻孔和扩孔直径应符合背栓产品的技术要求；

3  背栓孔不得有损坏或崩裂现象，孔内应光滑、洁净；

4  背栓孔加工尺寸允许偏差应符合表5.0.12的规定；

表5.0.12  背栓孔加工尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 直孔孔径 | 扩孔孔径 | 钻孔深度 | 扩孔深度 | 孔中心到端边距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | +0.4 0 | ±0.3 | +0.2 0 | +0.2 0 | +5.0 -1.0 |

5  背栓与陶瓷岩板的连接应牢固、可靠，背栓的安装方法、装配尺寸和紧固力矩应符合背栓产品生产厂家的规定。

6  施  工

6.1  一般规定

6.1.1  进行陶瓷岩板施工安装前，应先核对现场尺寸与施工图是否相符，检查施工安装部位的基体及基层是否符合施工安装要求。

6.1.2  陶瓷岩板饰面工程施工用材料进场时，应查验产品的出厂合格证、质量检验报告。

6.1.3  同一工程或同一区域宜选用同一批次的陶瓷岩板，同一装饰面及相邻部位的花纹应连续，颜色应协调无色差。

6.1.4  陶瓷岩板施工前，应对基层、粘结及填缝所用的材料进行试配。

6.1.5  陶瓷岩板施工的环境温度宜为5Cº～35Cº，在低于5℃或高于35℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施。

6.1.6  陶瓷岩板施工的安全管理应符合现行团体标准《建筑装饰装修工程施工安全管理标准》T/CBDA 54的有关规定。

6.1.7  雨天或6级以上大风天气不得进行陶瓷岩板室外作业。

6.2  墙面工程施工

6.2.1  陶瓷岩板外墙点挂施工应符合现行行业标准《点挂外墙板装饰工程技术规程》JGJ 321的相关规定。

6.2.2  陶瓷岩板点挂施工需要进行焊接作业时，应对受影响的材料、构件等采取有效的保护措施，施焊后应对钢材表面及时进行处理。

6.2.3  陶瓷岩板点挂施工挂件连接应牢固可靠，不得松动。挂件位置应调节适中，应能保证板材连接位置准确.

6.2.4  采用满粘法施工陶瓷岩板墙面时，应满足以下规定：

1  采用满粘法施工陶瓷岩板墙面时，应采用薄贴工艺；

2  粘贴前，应先将粘接剂分别均匀涂布在墙体基层表面及陶瓷岩板的背面，并用齿形刮刀将粘接剂拉出齿形条纹；

3  齿形刮刀在墙体基层表面及陶瓷岩板背面拉出的齿形条纹的方向应相互垂直；

4  粘接剂应与陶瓷岩板与及基层粘结牢固，粘结强度的检验应符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T  110的有关规定；

5  在粘接材料固化前，应采取可靠措施防止陶瓷岩板滑移；

6  采用满粘法施工的陶瓷岩板墙面空鼓率不应超过表6.2.4的限值。

表6.2.4  满粘法施工陶瓷岩板墙面空鼓率限值

| 陶瓷岩板规格 | 铺贴位置 | 空鼓率要求 | 检测方法/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度≥8mm | 室内墙面 | ≤5% | 1、允许局部非边角位置空鼓，采用25g响鼓槌敲击岩板表面检查空鼓； 2、铺贴空间墙面，空鼓总面积占空间面积比例； 3、单块陶瓷岩板空鼓尺寸 ≤100×100mm； |
|  | 室外墙面 | ≤5% |  |
| 厚度＜8mm | 室内墙面 | ≤5% |  |
|  | 室外墙面 | ≤3% |  |

6.2.5  用点粘法施工陶瓷岩板墙面时，应符合下列规定：

1  应采用陶瓷岩板专用粘接剂；

2  每块陶瓷岩板上的粘贴点不应少于 4个；

3  粘贴点之间的中心距不应大于 700mm；

4  粘贴点到板边缘的距离不应大于150mm，也不应小于100mm；

5  粘贴时，应先在每个粘贴点对应的墙面安装一个钢垫片，胶粘剂应挤抹在钢垫片上；

6  在粘贴陶瓷岩板时，应按压岩板的各个粘贴点使岩板与粘接剂充分粘接，并调整好岩板的垂直度与接缝高低差；

7  在粘接剂固化前，应采取可靠措施防止陶瓷岩板滑移。

6.2.6  墙面阳角处的陶瓷岩板宜使用加工机械在板块的背面倒45°角后拼贴。

6.3  地面工程施工

6.3.1  陶瓷岩板地面施工应采用满粘法，并应符合现行行业标准《建筑陶瓷薄板应用技术规程》JGJ/T 172和《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T  110的相关规定。

6.3.2  用满粘法施工陶瓷岩板地面时，应满足以下规定：

1  粘接剂应与陶瓷岩板与及基层粘结牢固；

2  采用满粘法施工的陶瓷岩板地面空鼓率不应超过表6.3.2的限值。

表6.3.2  满粘法施工陶瓷岩板地面空鼓率限值

| 陶瓷岩板规格 | 铺贴位置 | 空鼓率要求 | 检测方法/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度≥8mm | 地面 | ≤5% | 1、允许局部非边角位置空鼓，采用25g响鼓槌敲击砖面检查空鼓； 2、铺贴空间地/墙面，空鼓总面积占空间面积比例； 3、单块陶瓷岩板空鼓尺寸 ≤100×100mm； |
| 厚度＜8mm | 地面 | ≤3% |  |

6.3.3  陶瓷岩板地面面层的坡度应符合设计要求；与地漏管口处结合严密、牢固、无渗漏。

6.4  细部工程

6.4.1  陶瓷岩板用作细部工程饰面时，应采用满足长度要求的整板加工；当必须进行长度拼接和需要转角拼接时，应采用密缝粘接拼接，粘接材料应为透明或与陶瓷岩板同色。

6.4.2  细部工程中陶瓷岩板饰面不应有尖锐的边和角。

6.5  收边收口

6.5.1  陶瓷岩板拼接收口应符合下列要求：

1  拼接口宜使用专业研磨机械将陶瓷岩板拼缝研磨平整；

2  所选用填缝剂的颜色应根据陶瓷岩板外观色泽的匹配要求选择，色相与陶瓷岩板面无明显色差，缝口连接自然完美。

3  填缝工序应在陶瓷岩板安装牢固后进行，若采用粘贴工艺，应在粘贴48h后进行；

4  填缝剂应按产品使用说明配制；

5  填缝施工前应清除缝隙间杂物，并用清水润湿缝隙；

6  填缝宜按先墙面后地面的顺序进行；

7  室内板缝宽度宜为1mm，深度不宜小于2mm；室外板缝宽度不宜小于5mm，深度不宜小于5mm；

8  填缝应密实饱满、粘结牢固，均匀平直，无裂纹、针眼、孔隙等缺陷。

6.5.2  陶瓷岩板阳角拼接收口应符合下列要求：

1  陶瓷岩板倒角切割宜在加工厂采用专业设备进行，不宜在施工现场手动切割；

2  填缝工序应在陶瓷岩板安装牢固后进行，若采用粘贴工艺，应在粘贴48h后进行；

3  所选用的陶瓷岩板胶应与陶瓷岩板颜色相同，陶瓷岩板胶应填充饱满、均匀；

4  在对陶瓷岩板胶进行打磨时，应确定陶瓷岩板胶已经完全固化。打磨宜采用手工打磨方式进行。打磨所选用的砂纸应先粗后细，且宜带水打磨。

6.5.3  装饰线收口应符合下列要求：

1  装饰线条应设置折边，并压在陶瓷岩板下方；

2  装饰线条宜高于陶瓷岩板表面2-5mm，边缘顺滑；

3  装饰线条与陶瓷岩板间隙宜小于0.5mm，且不宜填缝，间隙应均匀、顺滑。

6.6  成品保护

6.6.1  陶瓷岩板施工完成后，应采取临时保护措施，不得污染和损伤陶瓷岩板。

6.6.2  对采用粘贴工艺施工的陶瓷岩板，应设置警戒线，在粘贴施工完成后48h内不得踩踏、受压、振动或泡水。

6.6.3  在进行成品保护时应确保成品保护材料与陶瓷岩板之间无坚硬异物。

6.6.4  成品保护材料宜为阻燃材料，与陶瓷岩板直接接触的保护材料需质地柔软、透气性好。

6.6.5  陶瓷岩板地面及墙面1.2m以下部分，在覆盖柔性保护材料后，还应覆盖一层石膏板、硅酸钙板、阻燃胶合板等硬质板材

6.6.6  对处于通道位置阳角部位，应设置护角条，护角条高度不宜低于1.8m。

6.6.7  陶瓷岩板表面污渍应及时清理。

6.6.8  对有破损的成品保护材料，应及时修复或更换。

7  验  收

7.0.1  陶瓷岩板饰面工程的验收应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209及现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126的规定执行。

7.0.2  陶瓷岩板粘结强度检验应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的规定执行。

7.0.3  陶瓷岩板饰面工程的检验批应按下列规定划分：

1  陶瓷岩板地面基层(各构造层)和面层的施工质量验收每一楼层或每层施工段(或变形缝)应划分为一个检验批，高层建筑的标准层每三层(不足三层按三层计)应划分为一个检验批。

2  相同施工工艺的室内陶瓷岩板墙面每50间应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批，大面积房间和走廊按陶瓷岩板面板面积每 30m2应计为1间。

3  相同施工工艺的室外陶瓷岩板墙面每l000m2应划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批。

7.0.4  陶瓷岩板饰面工程验收时应检查下列文件和记录：

1  工程施工图、设计说明及其他设计文件；

2  材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告；

3  后置埋件的现场拉拔检验报告；

4  满粘法施工的外墙陶瓷岩板粘结强度检验报告；

5  隐蔽工程验收记录；

6  施工记录。

7.0.5   陶瓷岩板饰面工程应对下列材料及其性能指标进行复验：

1  室内用陶瓷岩板的放射性；

2  水泥基粘结材料与陶瓷岩板的拉伸粘结强度；

3  外墙陶瓷岩板的吸水率；

4  严寒和寒冷地区外墙陶瓷岩板的抗冻性。

7.0.6  陶瓷岩板饰面工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

1  基层粘接强度；

2  后置调平埋件；

7.0.7  陶瓷岩板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

7.0.8  陶瓷岩板表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂缝、掉角、崩边现象。

7.0.9  陶瓷岩板接缝应平直、光滑，宽度和深度应符合设计要求；接缝填嵌应连续、密实。

7.0.10  陶瓷岩板饰面工程的伸缩缝设置应符合设计要求。

7.0.11  结构变形缝等部位陶瓷岩板的处理应保证变形缝的使用功能和饰面的完整性。

7.0.12  陶瓷岩板粘贴应牢固。

7.0.13  采用满粘法施工的陶瓷岩板工程，陶瓷岩板与基层之间的粘接材料应饱满，大面和阳角应无空鼓。

7.0.14  陶瓷岩板墙面工程、细部工程的允许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

7.0.15  陶瓷岩板地面工程的允许偏差应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

8  保养与维修

8.1   检查与维修

8.1.1  陶瓷岩板工程交付使用后，业主单位应及时制定工程保养、检查、维修计划与制度。

8.1.2  陶瓷岩板工程的日常维护和保养应保持陶瓷岩板表面整洁，避免锐器及腐蚀性气体和液体与陶瓷岩板表面接触。

8.1.3  对破损的陶瓷岩板应及时进行更换。

8.1.4  陶瓷岩板工程的定期检查应符合下列规定：

1  在陶瓷岩板工程竣工验收后两年内，每年应对工程进行一次全面检查，此后每五年应全面检查一次，检查的重点应为室内、室外墙面。

2  定期检查项目应包括陶瓷岩板有无松动和损坏：

3  对检查中发现的问题应及时组织专业人员进行维修。

8.1.5  灾后检查和维修应符合下列规定：

1  当遭遇强风袭击后，应及时对陶瓷岩板工程进行全面检查，修复或更换损坏的岩板；

2  发现损坏情况较严重时，应及时通知相关单位，制定维修方案，进行维修；

3  当遭遇地震、火灾等灾害后，应由专业技术人员对陶瓷岩板饰面进行全面检查，并根据损坏程度制定处理方案和维修方案，进行维修。

8.2  清  洗

8.2.1  业主单位或物业管理单位应根据室外陶瓷岩板墙面的积灰污染程度，确定其清洗次数，但每年不应少于一次。

8.2.2  室外陶瓷岩板墙面清洗应符合现行行业标准《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ 168的规定，并符合下列规定：

1  宜采用专用清洗设备进行清洗；

2  清洗方法和清洗工具应与陶瓷岩板相适应，不得污染、腐蚀和损伤面板、密封材料或嵌缝材料；

3  清洗材料宜选用清水；墙面局部污染严重时，可采用pH值为6.0~8.0的中性清洗剂或其他对陶瓷岩板、密封材料或嵌缝材料无污染、无损害的措施进行局部清洗，并及时采用清水冲洗；

4  清洗应自上而下进行，喷水嘴与幕墙立面宜成60°斜角，并对水压进行控制。

8.3  陶瓷岩板修复

8.3.1  对检查中发现的有明显裂缝、破损的陶瓷岩板应及时进行更换，对陶瓷岩板表面划痕、不明显的裂缝和破损，可以进行修复。

8.3.2  陶瓷岩板修复分为划痕修复、裂缝修复和破损修复。

8.3.3  陶瓷岩板表层表面有轻微划痕时，宜使用打蜡方法对划痕部位处理。

8.3.4  陶瓷岩板表层表面有明显划痕，无法用清洁的办法消除时，应对划痕进行修复。陶瓷岩板划痕的修复，应符合下列规定：

1  宜采用抛光机或细砂纸结合水进行打磨去除划痕，当划㾗较深时应选用与陶瓷岩板颜色相近的陶瓷岩板专用修补材料填充补平。

2  陶瓷岩板专用修补材料与固化剂应按产品使用说明配制，并搅拌均匀；

3  打磨划痕时宜以划痕为中心，往周边200mm范围均匀过渡；

4  修复处绘制花纹颜色应与原陶瓷岩板协调一致，图案应符合陶瓷岩板整体风格；

5  喷涂光釉剂时应保持作业环境洁净。

8.3.4  陶瓷岩板裂缝较小时，可对裂缝进行修复处理。裂缝修复应符合下列规定：

1  填缝前应对裂缝周边进行除蜡处理；

2  沿裂缝切开2mm宽V型槽，填入陶瓷岩板专用修补材料；

3  在修补材料干透前应先用粗砂纸手工打磨，再用细砂纸精磨平整；

4  底色调配与陶瓷岩板颜色应保持一致，着色喷涂时应对周边做好成品保护措施；

5  花纹修补应自然，流畅；

6  裂缝修补后应无明显色差、色带，并应与大板光度一致。

8.3.5  陶瓷岩板出现长度或面积较小的缺棱、缺角、坑洞等破损时，应对破损部位进行修复对破损部位应进行修复。破损修复应符合下列规定：

1  破损修复前，对破损部位周边应进行除蜡拉毛处理；

2  应采用陶瓷岩板专用修补材料进行修复；

3  陶瓷岩板专用修补材料应预先调色；

4  在修补材料干透前先用粗砂纸手工打磨，再用细砂纸精磨平整；

5  底色调配与陶瓷岩板颜色应保持一致，着色喷涂时应对周边做好成品保护措施；

6  花纹修补应自然，流畅；

7  裂缝修补后应无明显色差、色带，并应与大板光度一致。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

# 1）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

# 2）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

# 3）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

# 1  《建筑材料放射性核素限量》GB  6566

# 2  《建筑设计防火规范》GB 50016

# 3  《建筑地面设计规范》GB  50037

4  《建筑地面工程施工质量验收规范》GB  50209

5  《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB  50210

# 6  《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

# 7  《陶瓷砖试验方法  第3部分：吸水率、显气孔率、表 观相对密度和容重的测定》GB/T  3810.3

# 8  《陶瓷砖试验方法  第5部分：用恢复系数确定砖的抗 冲击性》GB/T 3810.5

# 9  《陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定》GB/T  3810.14

# 10  《绝热材料稳态热阻及相关特性的测定防护热板法》GB/T  10294

# 11  《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T  14683

# 12  《陶瓷板》GB/T  23266

13  《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ  126

14  《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ  168

# 15  《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110

# 16  《陶瓷砖胶粘剂》JC/T  547

# 17  《玻璃材料弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法》JC/T  678

# 18  《玻璃平均线性热 膨胀系数试验方法》JC/T 679

# 19  《混凝土界面处理剂》JC/T 907

# 20  《陶瓷砖填缝剂》JC/T 1004

# 21  《建筑用找平砂浆》JC/T 2326

# 22  《建筑装饰装修工程施工安全管理标准》T/CBDA 54

UDC

CBDA

建筑装饰行业工程建设

中国建筑装饰协会标准

P                                    T/CBDA  X－20XX

陶瓷岩板应用技术规程

条文说明

（略）